Декоративная гипсовая

штукатурка

Применение: Декоративная гипсовая штукатурка применяется для окончательной текстурной отделки и оштукатуривания поверхности внутри помещений с возможным приданием рисунка с помощью шпателя, кисти, валика или другого инструмента по желанию потребителя.

Подготовка основания: Основание может быть бетонным, кирпичным, гипсокартонным или покрытым обычной цементной штукатуркой, очищенным от отслоившихся элементов, пыли, грязи, извести, масел и жиров. Сильновпитывающие поверхности должны быть прогрунтованы упрочняющей пропиткой.

Приготовление раствора: Сухая смесь смешивается с чистой водой комнатной температуры из расчета 0,5 литра воды на 1 кг смеси (10 литров на 20 кг). Раствор перемешивается до однородной консистенции, отстаивается 10 – 15 минут и снова перемешивается. После повторного перемешивания раствор готов к применению. Использовать в течение 1 часа.

Способ укладки: Раствор наносится на основание набрасыванием, после чего разравнивается полутером или другим инструментом по желанию потребителя. Нанесение рисунка производится зубчатым шпателем, поролоновым валиком, кистью или любым другим инструментом по усмотрению потребителя. Соблюдение технологии применения раствора позволяет получать гарантированную прочность на сцепление.

Технические данные:

Цвет ……………………………… молочно-белый

Примерный расход материала …. 3 кг на 1 м2 при толщине слоя 3 мм.

Рабочая жизнеспособность ……... не менее 1.5 часов

Прочность на сжатие ……………. не менее 10.0 МПа

Прочность сцепления ……………. не менее 0.6 МПа (кирпич)

не менее 0.7 МПа (бетон)

не менее 0.6 МПа (ячеистый бетон)