ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ

Применение: Смесь для затирки «Норма» является высокопрочным материалом, изготовленным на основе белого цемента, полимерных добавок и высококачественных красителей. Смесь предназначена для затирки межплиточных швов керамической, каменной плитки, мозаики, мрамора и гранита как внутри, так и снаружи помещений при температуре выше +50С. Смесь водостойкая, поэтому идеально подходит для затирки швов в ванных комнатах и бассейнах.

Подготовка основания: Затирку швов производят через 1 – 3 дня после облицовки плиткой. Для облегчения очистки неглазурованной плитки после расшивки швов, плитку перед расшивкой необходимо увлажнить, швы очистить.

Приготовление раствора: Отмерить воду из расчета 0.3 – 0.35 литра на 1 кг смеси и, непрерывно перемешивая, всыпать в воду сухую смесь. Тщательно перемешать, выдержать 15 минут и еще раз перемешать. После повторного перемешивания раствор готов к применению в течение 4 часов.

Способ нанесения: Затирка наносится на плитку диагональными движениями резиновым шпателем, затем уплотняется в швах до полного их заполнения, излишки удаляются. После полного высыхания швов, поверхность окончательно шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой. Полное время высыхания – 24 часа. Соблюдение технологии применения раствора позволяет получать гарантированную прочность на сцепление.

Технические данные:

Примерный расход материала …. для плитки размером 150х150х7 мм и шириной шва 4 мм около 0,6 кг на 1 м2

Прочность на сжатие ……………. не менее 10.0 МПа

Прочность сцепления ……………. не менее 0.15 МПа (кафель)