Грубый ровнитель для пола

Применение: Сухая строительная смесь на цементной основе предназначена для грубого выравнивания полов и монолитных цементных стяжек, под укладку напольной керамической плитки, выстилающих покрытий и паркета, а также в качестве основы для нанесения самовыравнивающихся смесей и использования в системе «теплый пол». Пол из грубого ровнителя не подлежит окраске и не рекомендуется без использования напольного покрытия. Работы производить при температуре выше +50С.

Подготовка основания: Основание должно быть прочным, конструкционно-несущим и не иметь сквозных трещин. Поверхность основания тщательно очистить от пыли, грязи, извести, масла, жира, битума, остатков органических и минеральных клеев и красок, а также водорастворимых веществ. Первоначально основа обрабатывается обеспылевающей или укрепляющей грунтовкой. Грунтовка наносится щеткой, либо с помощью распылителя, валика и должна образовывать тонкий сплошной слой. Не допускается образование лужиц. Грунтовке необходимо высохнуть. Грунтовка улучшает схватывание ровнителя с основой, предотвращает образование воздушных пузырьков и абсорбцию воды из выравнивающей смеси перед затвердеванием.

Приготовление раствора: Отмерить воду из расчета 0,23 – 0,25 литра на 1 кг сухой смеси (6 литров на 25 кг) и залить в емкость. При постоянном перемешивании с помощью миксера (электродрели с насадкой) всыпать порошок в воду и перемешать до однородной консистенции, дать смеси отстояться 10 – 15 минут и снова перемешать. Раствор готов к применению. Использовать в течение 4 - 5 часов. Если основание имеет высокую поглощающую способность, его следует предварительно смочить или при замешивании увеличить количество воды опытным путем.

Способ применения: Готовый раствор вручную или насосом разливается по основанию, начиная от дальней от входа стены. Рекомендуемая толщина нанесения слоя от 5 до 50 мм, в углублениях до 80 мм. Для равномерного распределения раствора по поверхности можно использовать широкий шпатель. Разлив разных замесов необходимо производить с интервалом не позднее 30 минут. При необходимости большие помещения следует разделить на несколько малых отдельными упорами. Примерное время схватывания 24 – 48 часов (в зависимости от толщины слоя) при температуре +200С. При высыхании поверхности исключить сквозняки и попадание прямых солнечных лучей, в противном случае возможно появление трещин. Укладка напольных покрытий рекомендуется не ранее 7 суток, приклеивание кафеля – не ранее 3 суток, наливание самовыравнивающегося пола не ранее 2 суток. Соблюдение технологии применения раствора позволяет получать гарантированную прочность на сцепление.

Технические данные:

Цвет ……………………………… серый

Примерный расход материала …. 15 кг на 1 м2 при толщине слоя 10 мм.

Рабочая жизнеспособность ……... не менее 5 часов

Прочность на сжатие ……………. не менее 28.0 МПа

Прочность при изгибе …………… не менее 6.0 МПа

Прочность сцепления ……………. не менее 1.4 МПа (кирпич)

не менее 1.1 МПа (бетон)